《采用不锈钢换热器的家用燃气快速热水器》

团体标准编制说明

一、标准起草的任务来源

传统燃气热水器多采用铜质换热器，因其导热系数高，高延展性，易于加工被广泛应用，但此类型换热器在黄河流域及使用地下水区域极易发生腐蚀穿孔漏水问题，主要原因是水质TDS值较高，酸根离子浓度大造成的由内而外的穿孔腐蚀，环境适应性较差；另一方面，在南方湿度大区域使用时，其换热体冷凝水也更容易析出，对于铜质换热器容易造成腐蚀及表面附着铜绿，进而影响长期使用时的换热效率，能耗提升。因不锈钢材质换热器在热水器换热性能和热力性能方面差异不大，但在抗腐蚀能力方面，不锈钢材质换热器具有明显优势，作为换热器后可以显著提升产品可靠性及环境适应性。

目前行业上也有部分厂家研究了不锈钢换热器并实现了产品市场应用，但是并没有相应的比较系统的评价方法。

基于上述背景，为了填补行业空白，中国五金制品协会、华帝股份有限公司协同相关企业、检测机构共同编制此标准，旨在提供一套可参考的技术路径，向行业分享经验，推动行业在不锈钢热交换器研究领域进行技术创新，促使产品更新换代，助力行业健康向上发展。

二、主要工作过程

本标准基于行业调查：铜质换热器在黄河流域及使用地下水区域极易发生腐蚀穿孔漏水问题，环境适应性较差。为了解决用户痛点和规范不锈钢材质换热器性能要求，《采用不锈钢换热器的家用燃气快速热水器》团体标准由中国五金制品协会提出并对项目进行论证后予以立项，华帝股份有限公司作为主起草单位参加标准起草。

- 标准成立起草组

为了使标准修订工作更为完善、正确，根据工作计划安排，在企业自愿申请的基础上，会议最终确定起草组成员，名单如下：中国五金制品协会、佛山市质量计量监督检测中心、中国日用五金技术开发中心、华帝股份有限公司。

- 标准起草过程

2025年5月26日标准《采用不锈钢换热器的家用燃气快速热水器》立项，2025年6月19日召开标准启动会暨起草组工作会议。

三、标准主要内容

《采用不锈钢换热器的家用燃气快速热水器》是团体标准，本标准不涉及采标。标准分为8章，在编写内容上严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规定进行内容编写。

（一）范围

本文件规定了采用不锈钢热交换器的家用燃气快速热水器（以下简称“热水器”）的术语定义、技术要求、试验方法、检验规则。

本文件适用于额定热负荷不大于 70 kW、采用不锈钢换热器的家用供热水燃气快速热水器。

（二）规范性引用文件

标准引用规范性文件共计2部，均为国家标准。

（三）术语和定义

标准给出了2个术语和定义。

标准中提出热交换器和不锈钢热交换器的术语和定义仅适用于本标准。

1、热交换器

热水器工作过程中，利用高温烟气加热冷水的装置。

2、不锈钢热交换器

采用不锈钢材料制造的热交换器。

（四）材料要求

1、 热水器材料及结构应符合 GB 6932 要求。

2、 热交换器材料应符合表1要求。

表1  热交换器材料要求        单位：mm

| 类别 | 水路零件 | 换热片 |
| --- | --- | --- |
| 材质 | SUS316L | SUS441/ SUS304 |
| 厚度 | ≥0.6 | ≥0.3 |

3、热交换器其他零部件均应采用SUS304或防腐及耐温同等级以上的材料。

（五）技术要求

一般要求

通用要求：热水器性能应符合GB6932 要求。

能效要求：非冷凝式热水器：η1≥92%，η2 ≥87%。

冷凝式热水器：η1 ≥100%，η2  ≥96%。

注：η1 为热水器额定热负荷和部分热负荷下两个热效率值中的较大值，η2为较小值。

噪声：热水器最大热负荷状态，燃烧噪声应≤48dB（A）。

热水器最小热负荷状态，燃烧噪声应≤35dB（A）。

排烟温度：非冷凝式热水器：热水器最大热负荷状态，120℃≤排烟温度≤170℃。

耐水冲击：热交换器经耐水冲击试验后，需满足在1.5倍最大工作水压，且不小于1.5MPa压力条件下，持续10min,目测热交换器及连接部位不应漏水、破裂或明显变形。

特殊要求：燃烧腔体表面温升

热水器最大热负荷状态运行时，燃烧腔体正面、背面、左侧面、右侧面表面温升均≤100K。

抗腐蚀性能：热交换器经酸性溶液浸泡试验后，管壁处最薄厚度≥0.45mm，且无渗漏。

四、国内外情况简要说明

国内外暂无同类标准。

《采用不锈钢换热器的家用燃气快速热水器》团体标准起草组