| ICS | 91.190 |
| --- | --- |
| CCS | CNHA. Y71 |

中国五金制品协会团体标准

T/CNHA XXXX—2026

家用及类似用途 脚踏开门器

Foot door openers for household and similar uses

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

中国五金制品协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	2

5 试验方法	3

6 检验规则	5

7 包装、运输和贮存	6

附录A （资料性）	7

参考文献	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国五金制品协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

家用及类似用途 脚踏开门器

范围

本文件规定了家用及类似用途脚踏开门器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存要求。

本文件适用于家用及类似用途且安装在箱体或柜体底部、门体侧面的脚踏开门器，其他使用场景可以参考使用，如工业、商业、家具或其他特殊用途。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2100 通用耐蚀钢铸件

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829  周期检验计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定性的检查）

GB/T 4955 金属覆盖层  覆盖层厚度测量  阳极溶解库仑法

GB/T 5270 金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述

GB/T 6461 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T 10125  人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 13821  锌合金压铸件

GB/T 15114  铝合金压铸件

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 传动部件 Transmission components

用于实现踏板绕轴心转动的功能部件。

    - 顶门部件 Door opening parts

用于顶开门体的功能部件。

    - 脚踏开门器 Foot door opener

安装在箱体或柜体底部、门体侧面，通过脚踏方式开门的装置，组成部分包括踏板、传动部件、顶门部件、固定座等。

脚踏开门器安装位置如图1所示，其结构及分解图见附录A。

图1 脚踏开门器安装位置示意图

  - 技术要求

    - 通用要求

- 脚踏开门器各部件所使用的材料应符合铝合金、不锈钢、锌合金等材质。

    - 外观要求

按照5.2试验后，脚踏开门器应整体完好无损，表面光洁，无变形、毛刺、裂纹等外观缺陷，电镀件表面镀层外观均匀，钝化及封闭膜完整，整体色泽一致，无变黑、发红、发黄等局部异色。

    - 耐腐蚀性

按照5.3试验后, 保护评级应符合6级及以上等级(见表1),其中金属基体覆盖层切边线上下1mm范围内的缺陷面积≤5%，缺陷面积计算符合GB/T 6461。

注：缺陷是指试验后的镀层表面出现的锈迹点。

- 表1 保护评级

| 缺陷面积（%） | 保护评级 |
| --- | --- |
| 无缺陷 | 10 |
| X≤0.1 | 9 |
| 0.1＜X≤0.25 | 8 |
| 0.25＜X≤0.5 | 7 |
| 0.5＜X≤1.0 | 6 |
| 1.0＜X≤2.5 | 5 |
| 2.5＜X≤5 | 4 |
| 5＜X≤10 | 3 |
| 10＜X≤25 | 2 |
| 25＜X≤50 | 1 |
| ＞50 | 0 |

    - 尺寸与公差

尺寸与公差应符合脚踏开门器各组成部件相应图纸要求。

    - 装配质量

按5.4试验后，脚踏开门器应能正常装配和使用。

    - 最大开启角度

按5.5试验后，脚踏开门器完全开启后，最大开启角度应符合＞95°要求。

    - 限位结构强度

按5.6试验后，脚踏开门器运行10万次，不应出现功能失效，各组成部件无断裂、变形，扭簧可正常复位。

    - 落球冲击

按5.7试验后，脚踏开门器踏板应无开裂、变形，其他组成部件无断裂、脱落等现象。

    - 安全性

按5.8试验后，脚踏开门器踏板应可以顺势收回，并且实验体无划伤。

  - 试验方法

    - 试验条件

本文件中若无特别说明，则试验在如下温度、湿度条件下进行：

- 温度：20℃±5℃，特殊要求，见相应试验温度。

- 湿度（相对）：65％±20℃。

    - 外观试验

外观试验应使用荧光灯或乳白灯，使试验面上的光强度不小于430lx，光源距离被检测件不大于30cm，以手感、目测方法试验。

    - 耐腐蚀性试验

按照GB/T 10125的中性盐雾试验方法，设置盐雾箱温度并制备对应浓度的喷雾液。盐水喷雾箱先喷淋运行8h，随后停止16h为一个周期，连续运行4个周期，试验结果应符合4.2的要求。

    - 装配质量试验

脚踏开门器按装配说明书装配后，在正常使用状态下，在门体完全关闭时踩踏板，观察门体是否可正常开启，结果应符合4.5的要求。

    - 最大开启角度

将脚踏开门器安装在试验台上，踩踏板使得试验门体开启到最大角度（图2），参数如表2所示，结果符合4.6的要求。

图2 使用状态

- 表2 不同状态参数值

| 状态 | 门与箱体间距/L（mm） | 摆杆开启角度/θ（°） |
| --- | --- | --- |
| 使用状态 | 30≤L2 | 95°＜θ |

    - 限位结构强度试验

将脚踏开门器安装到试验台上进行踩踏试验，拨动踏板至临界位置，用脚踩踏板进行试验，门打开后直至自然停止，关上门体，再次进行踩踏，循环此过程10万次，测试结果应符合4.7的要求。

    - 落球冲击试验

将脚踏开门器安装在试验台上（见图3），使用重1kg实心钢球，从高度0.7m处自由落体，沿竖直方向冲击踏板的中心部位，测试结果应符合4.8的要求。

图3 落球冲击试验示意图

    - 安全性

将脚踏开门器置于临界状态，使用模拟人裸脚的软硅胶实验体沿踏板边缘部分进行碰触试验，踏板应可以顺势收回，并且脚背无划伤，测试结果应符合4.9的要求。

  - 检验规则

    - 出厂检验

检验项目、技术要求、试验方法、检验频次见表3。

表3 出厂检验

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 试验方法 | 检验频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 4.2 | 5.2 | 批检，抽样≥3。 |
| 2 | 耐腐蚀性 | 4.3 | 5.3 | 抽检，抽样≥3，1次/半年 |
| 3 | 尺寸与公差 | 4.4 | / | 批检，抽样≥3。 |

    - 抽样检验

检验项目、技术要求、试验方法、检验频次见表4。

表4 抽样检验

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 试验方法 | 检验频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配质量 | 4.5 | 5.4 | 抽检，抽样≥3，1次/3月。 |
| 2 | 最大开启角度 | 4.6 | 5.5 | 抽检，抽样≥3，1次/3月。 |
| 3 | 限位结构强度 | 4.7 | 5.6 | 抽检，抽样≥3，1次/3月。 |
| 4 | 落球冲击 | 4.8 | 5.7 | 抽检，抽样≥3，1次/3月。 |
| 5 | 安全性 | 4.9 | 5.8 | 抽检，抽样≥3，1次/3月。 |

    - 型式检验

型式检验为第4节技术要求中的全部项目。按照GB/T 2829判别水平为I的一次抽样方案执行，RQL=30。

型式检验中,如有任何一台样品不符合本标准中的任一条要求时,则应从该批产品中抽取加倍数量的样品，进行不合格条及与该条试验结果有关条文要求的重复试验；重复试验合格,则判该批产品符合本标准要求；如重复试验仍有任何一台样品不符合任一条的要求时,则判该批产品不合格。

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新开供应商时；

- 正常生产采购过程，如材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产采购时，每年至少一次；

- 供应商停供半年以上，恢复供货生产时；

- 进检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 质量相关部门认为有必要时。

  - 包装、运输和贮存

- 7.1每批产品应附有质量合格证明，并注明：产品名称、生产厂名称、生产日期、批号、产品净重等必要信息。

7.2脚踏开门器应做好隔离与防护，防止碰撞划伤，外箱用纸箱或木箱。运输过程中应避免雨淋和撞击，防止腐蚀和变形。贮存时应保持室内通风、干燥，并避免腐蚀性介质的侵蚀。

（资料性）

正视                       侧视                           仰视

图4 脚踏开门器图

图5 脚踏开门器结构图

- 参考文献

[1] GB/T 7311  包装机械分类与型号编制方法

[2] GB 16798  食品机械安全要求

[3] GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第一部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

[4] GB/T 2829  周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

[5] UL 250 家用冷藏箱和冷冻箱

[6] IEC 60335-2-24 家用制冷器具国际安全标准

[7]GB/T 4955 金属覆盖层  覆盖层厚度测量  阳极溶解库仑法

[8]GB/T 5270 金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述

[9]GB/T 13821  锌合金压铸件

[10]GB/T 15114  铝合金压铸件